## Slide 1
※ 위의 화학성분의 나머지 부분은 철(Fe)입니다. ※ 숫자 뒤에 붙는 즉, 탄소량이 0.03% 이하라는 뜻입니다.
※ SUS316L은 **입계부식을 예방하기 위해 낮은 탄소함유량으로 용접부분의 부식을 방지하지만 기계적 성질은 저하됨
※ 용접부위가 없다면 기계적 성질이 더 우수한 SUS 304 또는 SUS 316 재질을 선택해야 함(단, SUS 304는 해수에 약함)
** 입계부식이란
스텐레스강을 500∼800℃로 가열시키면 결정입계에 탄화물(Cr23C6)가 생성하고, 인접부분의 Cr량은 감소하여 Cr결핍증이 발생한다. 이러한 상태에서 산성용액 중에 침지하면 Cr결핍층이 현저히 부식되어 떨어져 나간다. 이러한 것을 입계부식(Intergranular Corrosion)이라 한다.
- 탄소강에 Ni과 Cr을 다량으로 첨가하여 내식성을 향상시킨 스테인리스강(Stainless Steel)입니다. - SUS는 일본 규격(JIS)이며, STS가 한국 규격(KS)입니다
"L"의 의미는 저탄소(Low Carbon),
구분 | 화학 성분 비교 |  |  |  |  |  |  |  | 기계적 성질 비교 |  |  |  | 
 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 내력 [N/mm^2] | 인장강도 [N/mm^2] | 연신률 [%] | 단면수축 [%] | 경도 [HB]
SUS 304 | 0.08 이하 | 1 이하 | 2 이하 | 0.045 이하 | 0.03 이하 | 8 ~ 10.50 | 18 ~ 20.00 | - | 205 이상 | 520 이상 | 40 이상 | 60 이상 | 187 이하
SUS 316 | 0.08 이하 | 1 이하 | 2 이하 | 0.045 이하 | 0.03 이하 | 10 ~ 14.00 | 16 ~ 18.00 | 2 ~ 3.00 | 205 이상 | 520 이상 |  |  | 
SUS 316L | 0.03 이하 | 1 이하 | 2 이하 | 0.045 이하 | 0.03 이하 | 12 ~ 15.00 | 16 ~ 18.00 | 2 ~ 3.00 | 175 이상 | 480 이상 |  |  | 
3줄 요약
1. SUS304는 해수 조건에서 염소 이온에 취약하다.
2. SUS316은 몰리브덴을 첨가하여 SUS304 보다 해수에 강하다.
3. 용접을 해야 하는 경우에는 SUS316L을 사용해야 하지만, 강도는 SUS316이 우수하다.
SUS란?